塑胶简称、类别、级、中文、英文对照表

简称 类 级 中文 英文

PE G 3 聚乙烯 Polyethylene

LDPE软胶 G 3 低密度聚乙烯 Low Density Polyethylene

LLDPE G 3 Liner Low Density Polyethylene

HDPE G 3 高密度聚乙烯 High Density Polyethylene

MDPE G 3

PP百折胶 G 3 聚丙烯 Polypropylene

PVC硬质 G 3 聚氯乙烯 Polyvinyl Chloride

ABS G 3 丙烯-丁二烯-苯乙烯 Acrylonitrite Butadiene Styrene

AS(SAN料) G 3 丙烯-苯乙烯 Acrylonitrite Styrene

BS(K胶) G 3 丁二烯-苯乙烯 Butadiene Styrene

PS 透苯

GPPS硬胶 G 3 通用聚苯乙烯 General Purpose Polystyrene

HIPS不碎胶 G 3 高冲击聚苯乙烯(改苯) High Impacet Polystyrene

EVA G 3 乙烯-醋酸乙烯脂 Ethylene-Vinyl Acetate

PMMA(亚克力)有机玻璃 G 3 聚甲基丙烯酸甲酸 Polymethyl Methacrylate(Acrylic)

PA6 E 2 聚酰胺-6 Polyamide-6

PA66 E 2 聚酰胺-66 Polyamide-66

PA66+30%GF E 2 聚酰胺-66+30%玻纤 Polyamide-66+30% Glass Fiber

PA6T

PA9T

PA46 E 1

POM E 2 聚甲醛 Polyacetel

PC E 2 聚碳酸脂 Polycarbonate

PC+ABS E 2

PET E 2 聚对苯二甲酸乙二醇脂 Poly(Ethylene Terephthalate)

PET+30%GF E 2 聚对苯二甲酸乙二醇脂+30%玻纤 PET+30% Glass Fiber

PETG E 2 改性聚脂 CHDM Modified Copolyester

PCTG E 1 改性聚脂 CHDM Modified Copolyester

PBT E 2 聚对苯二甲酸丁二醇脂 Poly(Butylene Terephthalate)

PBT+30%GF E 2 聚对苯二甲酸丁二醇脂+30%玻纤 PBT+30%GF

PCT+30%GF E 1 改性聚脂 Poly cyclohexylenedimethylene Terephthalate

CA酸性胶 E 2 醋酸纤维素 Cellulose Acetate

CAP E 2 丙酸纤维素 Cellulose Acetate Propionate

CAB E 2 丁酸纤维素 Cellulose Acetate butyrate

PP耐高温 E 2 耐高温聚丙烯 High Heat Polypropylene

PP防火 E 2 防火聚丙烯 Flame Retarded Polypropylene

PPS E 1

PPS+40%GF E 1 聚苯硫醚+40%玻纤 Polyphenylene Sulfide

PPO E 2 聚苯醚 Polyphenylene Oxide

PSU E 1 聚砜 Polysulfone

PES E 1 聚醚砜 Polyether Sulfone

LCP E 1 液晶聚合物 Liquid Crystal Polymer

SBS E 苯乙烯嵌段共聚物 Styrene-butadiene-styrene block copolymer

SEBS E 氢化苯乙烯嵌段共聚物 Styrene-ethylene-butadiene-styrene block copolymer

TPU E 2 热塑性聚氨脂 Thermplastic Polyurethane

TPV E 2 完全硫化聚烯烃弹性体 Thermplastic Elastomer