环氧树脂胶粘剂的配方介绍(四)

作者：中国环氧网/中国环氧树脂行业在线  来源：www.epoxy-e.cn  文字：【大】【中】【小】

——环氧-酚醛、环氧-聚硫混合树脂胶粘剂配方

（一）环氧－酚醛混合树脂胶粘剂配方
    这种胶粘剂的价格较贵是造成当前只有少量用作结构胶粘剂的原因。环氧－酚醛胶粘剂主要用于使用温度为149-260℃的军事目的。环氧－酚醛胶粘剂是热固性酚醛树脂与环氧树脂的混合物，以含溶液的粘稠液体形式，或是玻璃布、织物为载体的胶膜、胶带形式供应。
    溶剂混合物在被粘物装配之前通常要在80-90℃加热干燥20min。一般先于95℃接触压力下固化30min；接着在温度约165℃，压力0.07-0.4MPa下固化30min到2h。后固化用于获得高温最佳性能。
    环氧－酚醛胶粘剂用于金属（包括铜及其合金、钛、镀锌铁和镁）、玻璃、陶瓷和酚醛复合材料的高温结构粘接；也用于粘接蜂窝夹层复合结构。液体型的胶粘剂常用作胶带底胶。环氧－酚醛胶粘剂在很宽的温度范围内剪切强度和拉伸强度均较高，胶膜比胶液的强度更高，但剥离和冲击强度都比较低。
    环氧－酚醛胶膜和带状胶粘剂的强度参见下述的薄膜与带状胶粘剂一节。胶膜和胶带有良好的耐候、耐老化、耐水、耐弱酸、耐芳香性油、耐乙二醇和脂肪族溶剂的性能。使用温度通常为-60-200℃，而特殊的配方可适用于-260℃的低温。

(二)环氧-聚硫混合树脂胶粘剂配方
    这种胶粘剂是环氧树脂与液体聚硫反应的产物，通常加入叔胺为催化剂。环氧－聚硫胶粘剂以双组份的液体或糊状物使用，通常在室温或较高温度下固化成橡胶状固体，使粘接件具有优异的柔韧性和耐化学性。环氧－聚硫胶粘剂能很好地粘接多种不同的被粘物，但剪切强度低，高温性能差，不过抗剥离性和低温性均较好。
    环氧-聚硫胶粘剂在20℃下固化通常需要24h，而在100℃下只需20min以上；粘接压力较低，仅0.07-0.16MPa。在粘接过程中有讨厌的臭味，因此通风很重要。环氧－聚硫胶粘剂耐水、耐盐雾、耐碳氢燃油、耐乙醇、耐丙酮性都良好，耐候性优异，适宜在-100℃或更低温度下使用，最高使用温度约50-82℃。粘接件耐湿气性良好，但对于受力的粘接件却较差。该胶粘剂有的配方会腐蚀铜被粘物。
    环氧-聚硫胶粘剂主要用于要求具有一定程度弹性的结构装配，粘接混凝土、地板、飞机跑道、桥梁和其他混凝土结构、金属、玻璃、陶瓷、木材、橡胶和某些塑料。特别适宜于温度过低（冻熔循环）的户外使用。
    环氧-聚硫胶粘剂适当增大填料用量并不会损害其性能。