双酚A型环氧树脂的结构与性能特点

作者：中国环氧网/中国环氧树脂行业在线  来源：www.epoxy-e.cn  文字：【大】【中】【小】

环氧树脂的各个应用领域中，其最终的使用性能是由环氧树脂固化物提供的。环氧树脂固化物的士性能取决于固化物的分子结构。而固化物的分子结构及其形成则取决与环氧树脂的结构及性能、固化剂的结构及性能、添加剂的结构及性能，以及环氧树脂的固化历程。这里，先就双酚A型环氧树脂的结构对环氧树脂及其固化物性能的影响作一些介绍。
    (1)双酚A型环氧树脂的大分子结构具有以下特征：
    1)大分子的两端是反应能力很强的环氧基。
    2)分子主链上有许多醚键，是一种线型聚醚结构。
    3)n值较大的树脂分子链上有规律地、相距较远地出现许多仲羟基，可以看成是一种长链多元醇。
    4)主链上还有大量苯环、次甲基和异丙基。
    (2)双酚A型环氧树脂的各结构单元赋予树脂以下功能：环氧基和羟基赋予树脂反应性，使树脂固化物具有很强的内聚力和粘接力。醚健和羟基是极性基团，有助于提高浸润性和粘附力。醚健和C-C键使大分子具有柔顺性。苯环赋予聚合物以耐热性和刚性。异丙基也赋与大分子一定的刚性。-C-O-键的键能高，从而提高了耐碱性。所以，双酚A型环氧树脂的分子结构决定了它的性能具有以下特点：
    1)是热塑性树脂，但具有热固性，能与多种固化剂、催化剂及添加剂形成多种性能优异的固化物，几乎能满足各种使用要求。
    2)树脂的工艺性好。固化时基本上不产生小分子挥发物，可低压成型。能溶于多种溶剂。
    3)固化物有很高的强度和粘接强度。
    4)固化物有较高的耐腐蚀性和电性能。
    5)固化物有一定的韧性和耐热性。
    6)主要缺点是：耐热性和韧性不高，耐湿热性和耐候性差