导电SBS/TPU配方

一.配方组成（质量份）

SBS                 100

TPU                 10

CaCO3               40

HSt                 0.5

石蜡                0.5

乙炔炭黑            35

二.加工条件

（1）双辊开炼:前辊温度150℃，后辊温度160℃，塑炼5min；

（2）模压成型:模压温度160℃，加压3min，压力13MPa，冷压2~3min。

三. 相关性能

体积电阻率10Ω&S226;cm