常用于塑料的密度鉴别的溶液

| 溶液的种类 | 密度(25℃)/(g/cm3) | 配制方法 |
| --- | --- | --- |
| 水 | 1 |  |
| 饱和食盐溶液 | 1.19 | 74ml水和26g食盐 |
| 58-4%的酒精溶液 | 0.91 | 100ml水和140ml95%的酒精 |
| 55-4的酒精溶液 | 0.925 | 100ml水和124ml95%的酒精 |
| 氯化钙水溶液 | 1.27 | 100g的氯化钙(工业用)和150ml水 |